TAŞYÜNLERİ KENDİ ARALARINDA BEŞE AYRILIR

DÖKME TAŞ YÜNÜ

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| Sıcaklık Dayanımı | 900 oC |
| --- | --- |
| Ambalaj | 25 kg’lık torba |
| Form | Deforme rulo |

ÖZELLİKLERİ:

ROCKAL Taşyünü levha ya da şilte ürünlerle uygulama imkanı vermeyen, düzgün olmayan yüzeylerin, şekilsiz boşlukların yalıtımı amacıyla kullanılır.

200 oC üzerindeki sıcaklıklarda kolaylıkla kullanılabilen bir malzemedir.

Diğer yalıtım malzemeleriyle doldurulamayan boşlukların dökme taşyünü ile yalıtılması sonucu hiçbir şekilde elde edilemeyecek bir enerji tasarrufu sağlanmış olur.

| Kimyasal Bileşim | Fiziksel Özellikleri |
| --- | --- |
| Si O2 | 43.54 % | *Fiber Yarıçapları | 5-25 Mikron |
| Al2 O3 | 15.01 % | * Fiber Uzunlukları | 2-20 cm |
| Fe2 O3 | 10.82 % | * Su Oranı | 0 % |
| Ca O | 11.82 % | * Yanma Kaybı | 0 % |
| Mg O | 4.51 % |  |  |
| Na2 O | 0.14 % |  |  |
| K2 O | 0.00 % |  |  |

UYGULAMA:

Standart olmayan boşlukların yalıtımı yapılacağı zaman her daim dökme taşyünü kullanılabilir.

Uygulanacak boşluğun toplam hacmi üzerinden yapılacak planlamayla kullanılması gereken taşyünü miktarı hesaplanır.

Uygulama sonrasında yoğunluğun 80 kg/m3 olması tavsiye edilir.

Formu ve kullanım kolaylığı sayesinde uygulama hatalarını en aza indirger.

UYGULAMA ALANLARI:

Ekmek fırınları, bisküvi fırınları, kuruyemiş kavurma hatları ve daha birçok alanda bağımsız kullanılabilen yalıtım malzemesidir.

ŞİLTE TAŞYÜNÜ

ÖZELLİKLERİ:

ROCKAL Taşyünü şilteler ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği sağlamak amacıyla pek çok alanda kullanılabilmektedir.

Çok değişkenli ve yüksek sıcaklıklar gerektiren makine ve tesisatlarda kullanılır.

Galvanizli rabitz tel, alüminyum folyo, kraft kağıdı gibi değişik yüzey kaplama alternatifleri mevcuttur.

Yüzey kaplamasının çeşidine göre kullanım şekli de değişiklik göstermektedir.

Ayrıca makine veya tesisatta oluşabilecek titreşimleri de emer.

Metallerle teması halinde kesinlikle paslanmaya yol açmaz.

Korozyon, çürüme ve küflenme yapmaz.

Kesinlikle yanmaz. Bu sayede kullanıldığı alanlarda yangın yalıtımı da sağlanmış olur.

Su iticiliği yüksektir, makul oranlar dahilinde su emmez.

ASTM C612-77 standardıyla, ISO 9001:2000 kalite belgeli tesislerde üretilmektedir.

Isı yalıtım kabiliyeti zamanla değişmez, kullanılan malzemenin ömrü yapının ya da makinenin ekonomik ömrü kadardır.

UYGULAMA:

Uygulama yapılacak ortama göre uygun boyutlarda kesilip kaplanır.

Telli şilte kullanılan ortamlarda ek yerler yine galvanizli tel ile dikilmelidir. Ürün üzerindeki tel kaplama sayesinde istenilen forma getirilir ve kendi formunu korur.

Yüzeyin şekline göre direk olarak yerleştirilebileceği gibi tespit pimleri vasıtasıyla da döşenebilir.

Uygulama yüzeyinin düz olması gerekmez. Galvanizli tel ile dikilmiş malzemeler yüzeyin şeklini alarak tam bir yalıtım sağlar. Yine tel sayesinde mukavemetini korur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| Boyut / m | Kalınlık mm | Yoğunluk kg/m3 | K.Değeri w/mc | Ateş Dayanımı | Yüzey Kaplama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En | Boy |  |  |  |  |  |
| 1.2 veya 1 | Değişken | 30 - 100 | 40 - 80 | 0,032 - 0,035 | 3-4 saat | Galvanizli rabitz tel Alüminyum folyo Kraft Kağıdı |

|  | Isıl İletkenlik (K.Değeri) w/mc |
| --- | --- |
|  | Sıcaklık oC |
|  | 60 | 100 | 200 | 270 | 350 | 450 | 550 |
| 60 kg/m3 | 0,032 | 0,034 | 0,052 | 0,063 | 0,071 | 0,075 | 0,090 |
| 80 kg/m3 | 0,034 | 0,036 | 0,053 | 0,065 | 0,072 | 0,076 | 0,092 |
| 100 kg/m3 | 0,036 | 0,037 | 0,054 | 0,065 | 0,073 | 0,077 | 0,094 |

| ISI KARARLILIK TESTİ (Kayayünü matlar 100 kg/m3) |
| --- |
| Sıcaklık | Kütlesel Değişim | Fiziksel Değişim | Yanabilirlik |
| 400 C | değişmez | değişmez | yanmaz |
| 600 C | değişmez | değişmez | yanmaz |
| 750 C | değişmez | değişmez | yanmaz |

UYGULAMA ALANLARI:

Kazan, tesisat ve egsoz borularında

Buhar jeneratörleri ve benzeri makinelerin her türlü yüzey yalıtımında.

Isı tünellerinde

Gemi iç tesisatlarında.

Çelik konstrüksiyon yapılarda yangın güvenliği amaçlı.

Güneş enerjili ısı sitemlerinde.

LEVHA TAŞYÜNÜ

ÖZELLİKLERİ:

ROCKAL Taşyünü levhalar ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın güvenliği sağlamak amacıyla pek çok alanda kullanılabilmektedir.

Çok değişkenli ve yüksek sıcaklıklar gerektiren makine ve tesisatlarda kullanılabildiği gibi, çeşitli yapılarda da kullanılmaktadır.

Kesinlikle yanmaz. Bu sayede kullanıldığı alanlarda yangın yalıtımı da sağlanmış olur. Özellikle deniz araçlarında yangın yalıtımı hususunda son derece ideal bir çözümdür.

Ayrıca makine veya tesisatta oluşabilecek titreşimleri de emer.

Metallerle teması halinde kesinlikle paslanmaya yol açmaz.

Korozyon, çürüme ve küflenme yapmaz.

Su iticiliği yüksektir, makul oranlar dahilinde su emmez.

ASTM C612-77 standardıyla, ISO 9001:2000 kalite belgeli tesislerde üretilmektedir.

Isı yalıtım kabiliyeti zamanla değişmez, kullanılan malzemenin ömrü yapının ya da makinenin ekonomik ömrü kadardır.

UYGULAMA:

Çok değişkenli ve yüksek sıcaklık gerektiren makine ve tesisatlarda kullanılabildiği gibi, çeşitli yapılarda da kullanılabilir.

Düzgün yüzeyler arasına direkt olarak yerleştirilebileceği gibi tespit pimleri yardımıyla da döşenebilir.

Uygulama alanının temas yüzeyi sıcaklığı malzemenin azami dayanım sıcaklığının üzerindeyse yardımcı malzemeler (seramik yün, refrakter tuğla, vs…) kullanarak bu sıcaklık düşürülmeli akabinde taşyünü uygulaması yapılmalıdır.

Uygulaması da son derece verimlidir. Kolaylıkla kesilebilir. Kesilen parçalar atıl olmayıp tekrar kullanılabilir.

Yatay ve dikey ayırıcı perde duvarlarda kullanılabilir. Yangın yalıtım ve ses yalıtım özelliği burada öne çıkar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

| Tip | Boyut / m | Kalınlık mm | Yoğunluk kg/m3 | K.Değeri w/mc | Ateş Dayanımı | Yüzey Kaplama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En | Boy |  |  |  |  |  |
| Yarı-Sert | 0,6 | 1.2 veya 1 | 30 - 100 | 40 - 80 | 0,032 | 3-4 saat | Alüminyum folyo Cam Bitüm Kraft Kağıdı |
| Sert | 0,6 | 1.2 veya 1 | 30 - 100 | 90 - 140 | 0,032 |  |  |

|  | Isıl İletkenlik (K.Değeri) w/mc |
| --- | --- |
|  | Sıcaklık oC |
|  | 60 | 100 | 200 | 270 | 350 | 450 | 550 |
| Levha 60 kg/m3 | 0,032 | 0,034 | 0,052 | 0,063 | 0,071 | 0,075 | 0,090 |
| Levha 80 kg/m3 | 0,034 | 0,036 | 0,053 | 0,065 | 0,072 | 0,076 | 0,092 |
| Levha 100 kg/m3 | 0,036 | 0,037 | 0,054 | 0,065 | 0,073 | 0,077 | 0,094 |

| ISI KARARLILIK TESTİ (Kayayünü matlar 100 kg/m3) |
| --- |
| Sıcaklık | Kütlesel Değişim | Fiziksel Değişim | Yanabilirlik |
| 400 C | değişmez | değişmez | yanmaz |
| 600 C | değişmez | değişmez | yanmaz |
| 750 C | değişmez | değişmez | yanmaz |

|  | Ses Emme Katsayısı |
| --- | --- |
|  | Frekans Hz |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 50 mm / 120 kg/m3 | 0,28 | 0,65 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,87 |
| 50 mm / 100 kg/m3 | 0,28 | 0,60 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,89 |
| 50 mm / 60 kg/m3 | 0,17 | 0,43 | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,88 |
| 30 mm / 120 kg/m3 | 0,10 | 0,23 | 0,60 | 0,90 | 0,80 | 0,50 |

|  | Ses İndirgeme Katsayısı (dB) |
| --- | --- |
|  | Frekans Hz |
|  | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 50 mm / 120 kg/m3 | 21 | 31 | 40 | 41 | 39 | 44 |
| 50 mm / 100 kg/m3 | 21 | 30 | 39 | 40 | 39 | 44 |
| 50 mm / 60 kg/m3 | 22 | 30 | 39 | 39 | 39 | 34 |
| 30 mm / 120 kg/m3 | 15 | 22 | 28 | 28 | 28 | 25 |

UYGULAMA ALANLARI:

Bina çatılarında, zeminlerinde ve duvarlarda.

Kazan, tesisat ve egsoz borularında

Isı tünellerinde

Gemi iç tesisatlarında.

Gemi gövde ve kamaralarının ısı, ses ve yangın yalıtımında.

Çelik konstrüksiyon yapılarda yangın güvenliği amaçlı.

Güneş enerjili ısı sitemlerinde.

Buzdolabı, soğuk hava depoları ve frigo özellikli vasıtalarda.

Stüdyo ses yalıtımlarında.

BORU TAŞYÜNÜ

ÖZELLİKLERİ:

Sanayide ve yapılarda kullanılan sıcak ve soğuk ortam borularının ısı, ses ve yangın yalıtımı amacıyla kullanılır.

Kullanım kolaylığı itibariyle diğer taşyünü ürünlere kıyasla zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

Uygulama sonrası herhangi bir bakım onarım faaliyeti yapılacağı zaman kolaylıkla sökülebilir. Herhangi bir kayıp olmaksızın tekrar yerine takılabilir.

Metallerle teması halinde kesinlikle paslanmaya yol açmaz.

Korozyon, çürüme ve küflenme yapmaz.

Kesinlikle yanmaz. Bu sayede kullanıldığı alanlarda yangın yalıtımı da sağlanmış olur.

Su iticiliği yüksektir, makul oranlar dahilinde su emmez.

ASTM C612-77 standardıyla, ISO 9001:2000 kalite belgeli tesislerde üretilmektedir.

Isı yalıtım kabiliyeti zamanla değişmez, kullanılan malzemenin ömrü yapının ya da makinenin ekonomik ömrü kadardır.

UYGULAMA:

Üretim şekli itibariyle kullanımı oldukça kolaydır. Yalıtımı yapılacak borulara uygun olarak malzeme planlamasının akabinde kullanılacak ROCKAL boru taşyünü malzemeler direkt boru etrafına yerleştirilir.

Eğer kaplamasız ürün kullanılmışsa ek yerleri sabitlenmeli ve alüminyum veya bitüm malzemeyle kaplanmalıdır.

Dirsekler boru ve dirsek ebatına göre kesilmiş malzemelerle dönülür

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

| Yarıçap inch | Uzunluk mm | Kalınlık mm | Yoğunluk kg/m3 | K.Değeri w/mc | Yüzey Kaplama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 - 8 | 1000 | 25 - 100 | 120 - 150 | 0,035 | Alüminyum folyo |  |
| 10 - 18 | 1000 | 50 - 100 | 100 - 130 | 0,034 |  |  |

UYGULAMA ALANLARI:

Isı, ses ve yangın yalıtımı gerektiren her türlü tesisatta kullanılabilir.

Bütün soğuk/sıcak boru uygulamalarında geniş bir sıcaklık skalasında kullanılabilir.

SERAMİK YÜNÜ

ŞİLTE SERAMİK YÜNÜ

ÖZELLİKLERİ

Seramik yünü şilteler yüksek sıcaklıklarda (1430 C) ısıl yalıtım için kullanılmakla beraber ses yalıtımı ve yangın yalıtımı amaçlı da kullanılmaktadır.

Yüksek sıcaklıklarda ve ani ısıl değişimlerin (termal şok – ani ısınma ve soğuma) yaşandığı ortamlarda azami direnç gösterir.

Yüksek sıcaklıklarda asgari küçülme kabiliyetine sahiptir ve yalıtkanlık özelliğini kaybetmez.

Kesinlikle yanmaz, bu sayede kullanıldığı alanda yangın yalıtımı da sağlamış olur.

Ayrıca makine ve tesisatlardaki titreşimleri de emer, bu sayede ses yalıtımı da sağlanmış olur

Hidroflorik asit, fosforik asit ve yüksek PH değeri içeren alkaliler (Na2O ve K2O) haricinde tüm kimyasal etmenlere karşı son derece dayanıklıdır.

Isıl yalıtkanlık kabiliyeti ve fiziksel özellikleri su, su buharı ve yağ gibi etmenlerden etkilenmemektedir.

Diğer refrakter malzemelere göre bünyesinde daha az ısı tuttuğu için azami enerji tasarrufu sağlar.

Asbest içermez.

Metallerle teması halinde kesinlikle paslanmaya yol açmaz.

Korozyon, çürüme ve küflenme yapmaz.

Su iticiliği yüksektir, makul oranlar dahilinde su emmez.

Hafif ve esnek olması itibariyle uygulamalarda kolaylık sağlar.

UYGULAMA

Çok değişkenli ve yüksek sıcaklık gerektiren makine ve tesisatlarda kullanılır. Uygulama yapılacak ortama göre uygun boyutlarda kesilip kaplanır.

Uygulama alanının temas yüzeyi sıcaklığı malzemenin azami dayanım sıcaklığının üzerindeyse yardımcı malzemeler (refrakter tuğla, vs…) kullanarak bu sıcaklık düşürülmeli akabinde seramik yünü uygulaması yapılmalıdır.

Uygulaması da son derece verimlidir. Kolaylıkla kesilebilir. Kesilen parçalar atıl olmayıp tekrar kullanılabilir.

Demir - çelik, petrokimya, enerji santralleri, dökümhane, çimento üretim, ısıl işlem, cam ve mozaik, kojenerasyon birimleri ve seramik tesislerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Her türlü endüstriyel fırın ve ocak yalıtımında, bacalarda,ve fırın arabalarında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

|  | STD | HP | HA | HZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azami Çalışma Sıcaklığı (℃) | 1260 | 1260 | 1350 | 1450 |
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
| Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz |
| Yoğunluk (kg/m3) | 64 | 96 | 128 | 160 |
| Isıl İletkenlik (W/m.k) 800℃ 128kg/m3 | 0.15 | 0.176 |  |  |
| Isıl İletkenlik (W/m.k) 1000℃ 128kg/m3 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.23 |
| Isıl İletkenlik (W/m.k) 1200℃ 128kg/m3 |  |  | 0.26 | 0.31 |
| Isıl Çekme Değeri (24 saat) 1150℃ 128kg/m3 | ≤ %3 | ≤ %3 | ≤ %3,5 | ≤ %3,5 |
| Isıl Çekme Değeri (24 saat) 1250℃ 128kg/m3 | ≤ %3 | ≤ %3 | ≤ %3,5 | ≤ %3,5 |
| Isıl Çekme Değeri (24 saat) 1300℃ 128kg/m3 | ≤ %3 | ≤ %3 | ≤ %3,5 | ≤ %3,5 |
| Isıl Çekme Değeri (24 saat) 1350℃ 128kg/m3 | ≤ %3 | ≤ %3 | ≤ %3,5 | ≤ %3,5 |
| Kimyasal Bileşim (%) |
| AL2O3 | 45-47 | 45-46 | 53-55 | 38-54 |
| AL2O3+SiO2 | 98.5 | 99 | 99 | 82-90 |
| ZrO2 | - | - | - | 10-18 |
| Fe2O3 | <0.4 | <0.3 | <0.2 | <0.2 |
| K2O+Na2 O | <0.3 | <0.3 | <0.2 | <0.2 |
| CaO+MgO | <0.2 |  | <0.2 | <0.2 |
| EBATLAR |
| EN (mm) | 610 |
| BOY (mm) | 3.600 - 7.200 - 14.400 |
| KALINLIK (mm) | 12,5 - 25,0 - 50,0 |